ICS   77.140.50 CCS  H46

# 中 华 人  民  共 和  国  国  家  标  准

GB/T    25052—2024

代替GB/T   25052—2010

连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、 外形、重量及允许偏差

Dimension,shape,weight and tolerance for

continuously hot-dip coated steel sheet and strip

2024-08-23发布                                2 0 2 5 - 0 3 - 0 1 实 施

国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

发 布

GB/T    25052—2024

目    次

前言 	 Ⅲ

1     范围 	1

2     规范性引用文件 	1

3     术语和定义 	1

4     分类和代号	1

5     尺寸 	2

5.1     尺寸范围 	 2

5.2     推荐的公称尺寸 	2

6     尺寸允许偏差 	2

6.1     厚度允许偏差 	2

6.2     宽度允许偏差 	5

6.3     长度允许偏差 	6

7     外形 	7

7.1     不平度 	7

7.2     镰刀弯 	7

7.3     脱方度 	7

7.4     塔形 	7

8     尺寸及外形的测量	8

8.1     厚度 	8

8.2     宽度 	 8

8.3     长度 	8

8.4     不平度 	8

8.5     镰刀弯 	8

8.6     脱方度 	9

9     重量 	10

10     数值修约 	11

参考文献 	 12

GB/T  25052—2024

# 前    言

本文件按照GB/T     1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。

本文件代替GB/T   25052—2010《连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差》,与 GB/T   25052—2010文件相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)  删除了范围中的注释(2010年版的第1章);

b)     增加了术语和定义(见第3章);

c)     更改了宽钢带、钢板及纵切钢带的尺寸精度分类，将“高级”改为“较高”(见4.2、表2~ 表9,2010年版的3.1、表1～表9);

d)     增加了产品形态所对应的尺寸和不平度精度分类(见表1);

e)     增加了对宽钢带、钢板及纵切钢带的公称宽度上限的要求(见5.1.2);

f)     增加了对钢板的公称长度上下限的要求(见5.1.3);

g)     增加了对宽钢带、钢板及纵切钢带推荐的公称尺寸的要求(见5.2);

h)    更改了对宽钢带、钢板及纵切钢带的厚度允许偏差的要求(见表2～表5,2010年版的表1~ 表4);

i)      更改了对最小屈服强度数值小于260 MPa 、公称厚度数值3.0 mm～6.5  mm钢板的不平度的要 求(见表9,2010年版的表8和表9);

j)     更改了对最小屈服强度数值不小于360 MPa钢板的不平度的要求(见表9,2010年版的4.4.3);

k)     更改了纵切钢带镰刀弯的要求(见7.2,2010年版的4.5);

1)  增加了对钢板镰刀弯的要求(见7.2);

m)   增加了对宽钢带及纵切钢带塔形的要求(见7.4);

n)     删除了对钢板切斜的要求(见2010年版的4.6);

o)    更改了对宽钢带、钢板及纵切钢带尺寸及外形的测量要求(见第8章，2010年版的第6章);

p)    更改了镀层公称厚度的计算公式(见9.3,2010年版的5.2.1);

q)  增加了镀层密度的要求(见9.4)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会 (SAC/TC      183) 归口。

本文件起草单位：本钢板材股份有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、山东汇金彩钢有限公司、 潍坊东方钢管有限公司、吉林建龙钢铁有限责任公司、天津市新天钢冷轧薄板有限公司、宁夏建龙特钢 有限公司、冶金工业信息标准研究院、靖江新舟合金材料有限公司、首钢集团有限公司、河北鑫鹏通信  设备有限公司、河北鸿宇通信器材有限公司、任丘市恒威通信设备有限公司、任丘市凯华通讯电力器材  有限公司、河间市瀛州电信器材有限公司、河北宏联通讯设备有限公司、鞍钢股份有限公司。

本文件主要起草人：黄建国、李岩、付东贺、孙梦寒、蒋才灵、于永前、陈世波、蒋宪勋、 白军明、汪世峰、孙钧、刘君、杨欢杰、闫航飞、张砚舟、马兵振、闫少帅、周亚磊、黄作为、 周博文、韩宝森、赵明印、高吉、郭万平、伍永锐、姜勇、王崇学、李倩、田子健、刘章满、孙向东、 张维旭。

本文件于2010年首次发布，本次为第一次修订。

Ⅲ

GB/T    25052—2024

连续热浸镀层钢板和钢带尺寸、 外形、重量及允许偏差

1  范围

本文件规定了连续热浸镀层钢板和钢带的分类和代号、尺寸、尺寸允许偏差、外形、尺寸及外形的 测量、重量和数值修约。

本文件适用于公称厚度不大于6.5mm 的连续热浸镀层宽钢带及其剪切钢板(以下简称钢板)、纵切

钢带。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用 于本文件。

GB/T    8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

宽钢带  wide strip

轧制宽度不小于600 mm,  并成卷交货的钢带。

[来源：GB/T        708—2019,3.1] 3.2

纵切钢带  slit wide strip

由宽钢带(3.1)纵切而成，并成卷交货的钢带。

[来源：GB/T        708—2019,3.2]

3.3

公称厚度  nominal(specified)thickness

镀层产品的订货厚度。

注：公称厚度包括基板厚度和镀层厚度。

4  分类和代号

4.1  按边缘状态分类及代号如下：

a ) 切边，EC;

b)    不 切 边 ，EM。

4.2   按尺寸精度分类及代号如下：

a)    普通厚度精度，PT.A;

b)   较高厚度精度，PT.B;

GB/T  25052—2024

c)    普通宽度精度，PW.A;

d)    较高宽度精度，PW.B;

e)    普通长度精度，PL.A;

f)     较高长度精度，PL.B。

4.3   按不平度精度分类及代号如下：

a)    普通不平度精度，PF.A;

b)   较高不平度精度，PF.B。

4.4 产品形态所对应的尺寸精度和不平度精度的分类见表1。

表1 产品形态所对应的尺寸和不平度精度分类

| 产品形态 | 分类及代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边缘状态 | 厚度精度 |  | 宽度精度 |  | 长度精度 |  | 不平度精度 |  |
| 宽钢带 | 不切边EM | PT.A | PT.B | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
|  | 切边EC | PT.A | PT.B | PW.A | PW.B | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 钢板 | 不切边EM | PT.A | PT.B | 一 | 一 | PLA | PL.B | PF.A | PF.B |
|  | 切边EC | PT.A | PT.B | PW.A | PW.B | PL.A | PL.B | PF.A | PF.B |
| 纵切钢带 | 切边EC | PT.A | PT.B | PW.A | PW.B | 一 | 一 | 一 | 一 |

# 5  尺寸

## 5.1  尺寸范围

5.1.1    宽钢带、钢板及纵切钢带的公称厚度不大于6.50 mm。

5.1.2   宽钢带、钢板及纵切钢带的公称宽度不大于2080 mm。

5.1.3   钢板的公称长度1000 mm～8000   mm。

## 5.2  推荐的公称尺寸

5.2.1    宽钢带、钢板及纵切钢带的公称厚度在5.1所规定范围内，公称厚度小于1.00 mm 的钢板及钢带 按0.05 mm 倍数的任何尺寸；公称厚度不小于1.00 mm 的钢板及钢带按0.10 mm 倍数的任何尺寸。

5.2.2    宽钢带、钢板及纵切钢带的公称宽度，按10mm 倍数的任何尺寸。

5.2.3   钢板的公称长度在5.1所规定范围内，按50mm 倍数的任何尺寸。

5.2.4   根据需方要求，经供需双方协商，可以供应其他尺寸的宽钢带、钢板及纵切钢带。

# 6  尺寸允许偏差

## 6.1  厚度允许偏差

6.1.1    规定最小屈服强度小于260 MPa 宽钢带、钢板及纵切钢带的厚度允许偏差应符合表2的规定。

表 2  规定最小屈服强度 (Re)   小于260 MPa 宽钢带、钢板及纵切钢带的厚度允许偏差

单位为毫米

| 公称厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普 通 精 度 P T . A |  |  | 较高精度PT . B |  |  |
|  | 公称宽度 |  |  | 公称宽度 |  |  |
|  | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 |
| ≤0.40 | 士0.04 | ±0.05 | 士0.06 | 士0.030 | 士0.035 | 士0.040 |
| >0.40～0.60 | 士0.04 | ±0.05 | 士0.06 | 士0.035 | 士0.040 | ±0.045 |
| >0.60～0.80 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 |
| >0.80～1.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.045 | ±0.050 | ±0.060 |
| >1.00～1.20 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 |
| >1.20～1.60 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 |
| >1.60～2.00 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.14 | 士0.070 | ±0.080 | ±0.090 |
| >2.00～2.50 | 士0.14 | ±0.15 | 士0.16 | 士0.090 | 士0.100 | ±0.110 |
| >2.50～3.00 | 士0.16 | ±0.17 | 士0.18 | 士0.110 | 士0.120 | ±0.130 |
| >3.00～4.00 | 士0.18 | ±0.19 | 士0.21 | 士0.150 | 士0.160 | ±0.170 |
| >4.00～5.00 | ±0.19 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.150 | ±0.160 | ±0.170 |
| >5.00～6.50 | ±0.22 | ±0.22 | ±0.23 | ±0.170 | ±0.180 | ±0.190 |

6.1.2   规定最小屈服强度不小于260 MPa 且小于360 MPa 宽钢带、钢板及纵切钢带的厚度允许偏差应符 合表3的规定。

表 3 规定最小屈服强度 (R)  不小于260 MPa 且小于360 MPa 宽钢带、

钢板及纵切钢带的厚度允许偏差

单位为毫米

| 公称厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通精度PT . A |  |  | 较高精度PT . B |  |  |
|  | 公称宽度 |  |  | 公称宽度 |  |  |
|  | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 |
| ≤0.40 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.040 | 士0.045 |
| >0.40～0.60 | 士0.05 | ±0.06 | ±0.07 | 士0.040 | ±0.045 | 士0.050 |
| >0.60～0.80 | 士0.06 | ±0.06 | 士0.07 | 士0.045 | 士0.050 | 士0.060 |
| >0.80～1.00 | 士0.07 | ±0.08 | 士0.09 | 士0.050 | 士0.060 | 士0.070 |
| >1.00～1.20 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 |
| >1.20～1.60 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.090 |
| >1.60～2.00 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.110 |
| >2.00～2.50 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.110 | ±0.120 | ±0.130 |
| >2.50～3.00 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.20 | 士0.130 | 士0.140 | 士0.150 |

GB/T    25052—2024

表 3  规定最小屈服强度(R)   不小于260 MPa 且小于360 MPa 宽钢带、

钢板及纵切钢带的厚度允许偏差 ( 续 )

单位为毫米

| 公称厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通精度PT.A |  |  | 较高精度PT.B |  |  |
|  | 公称宽度 |  |  | 公称宽度 |  |  |
|  | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 |
| >3.00～4.00 | ±0.18 | 士0.19 | 士0.22 | 士0.170 | ±0.180 | 士0.190 |
| >4.00～5.00 | 士0.19 | 士0.21 | ±0.23 | 士0.170 | ±0.180 | 士0.190 |
| >5.00～6.50 | ±0.24 | ±0.25 | 士0.26 | ±0.190 | ±0.200 | ±0.210 |

6.1.3    规定最小屈服强度不小于360 MPa 且小于或等于420 MPa 宽钢带、钢板及纵切钢带的厚度允许偏 差应符合表4的规定。

表 4  规定最小屈服强度 (R)  不小于360 MPa 且小于等于420 MPa 宽钢带、

钢板及纵切钢带的厚度允许偏差

单位为毫米

| 公称厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通精度PT . A |  |  | 较高精度PT . B |  |  |  |  |
|  | 公称宽度 |  |  | 公称宽度 |  |  |  |  |
|  | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 | ≤1200 |  | >1200～1500 |  | >1500 |
| ≤0.40 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.040 |  | 士0.045 |  | 士0.050 |
| >0.40～0.60 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | 士0.045 |  | 士0.050 |  | 士0.060 |
| >0.60～0.80 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.08 | 士0.050 |  | 士0.060 |  | 士0.070 |
| >0.80～1.00 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 |  | ±0.070 |  | ±0.080 |
| >1.00～1.20 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.070 |  | ±0.080 |  | ±0.090 |
| >1.20～1.60 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.080 |  | ±0.090 |  | ±0.110 |
| >1.60～2.00 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.17 | ±0.090 |  | ±0.110 |  | ±0.120 |
| >2.00～2.50 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.120 |  | ±0.130 |  | ±0.140 |
| >2.50～3.00 | ±0.18 | ±0.19 | ±0.22 | 士0.140 |  | 士0.150 |  | 士0.160 |
| >3.00～4.00 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.24 | ±0.170 |  | 士0.180 |  | 士0.190 |
| >4.00～5.00 | 士0.21 | ±0.23 | ±0.25 | 士0.170 |  |  | 士0.180 | 士0.190 |
| >5.00～6.50 | ±0.24 | ±0.25 | ±0.26 | ±0.190 |  | ±0.200 |  | ±0.210 |

6.1.4   规定最小屈服强度大于420 MPa宽钢带、钢板及纵切钢带的厚度允许偏差应符合表5的规定。

表 5  规定最小屈服强度 (Re)   大于420 MPa 宽钢带、钢板及纵切钢带的厚度允许偏差

单位为毫米

| 公称厚度 | 厚度允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通精度PT . A |  |  | 较高精度PT . B |  |  |
|  | 公称宽度 |  |  | 公称宽度 |  |  |
|  | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 | ≤1200 | >1200～1500 | >1500 |
| ≤0.40 | 士0.06 | 士0.07 | 士0.08 | ±0.045 | 士0.050 | 士0.060 |
| >0.40～0.60 | 士0.06 | 士0.08 | 士0.09 | ±0.050 | 士0.060 | 士0.070 |
| >0.60～0.80 | ±0.07 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 |
| >0.80～1.00 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.090 |
| >1.00～1.20 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.110 |
| >1.20～1.60 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.090 | ±0.110 | ±0.120 |
| >1.60～2.00 | ±0.18 | ±0.19 | ±0.21 | ±0.110 | ±0.120 | ±0.140 |
| >2.00～2.50 | ±0.21 | 士0.22 | ±0.24 | ±0.140 | 士0.150 | 士0.170 |
| >2.50～3.00 | 士0.24 | 士0.25 | 士0.26 | ±0.170 | 士0.180 | 士0.190 |
| >3.00～4.00 | 士0.26 | 士0.27 | 士0.28 | ±0.230 | 士0.240 | 士0.260 |
| >4.00～5.00 | ±0.26 | ±0.27 | ±0.28 | ±0.230 | ±0.240 | ±0.260 |
| >5.00～6.50 | ±0.28 | ±0.29 | ±0.30 | ±0.250 | ±0.260 | ±0.280 |

6.1.5  当规定产品要求的文件中未规定屈服强度且未规定厚度允许偏差时，宽钢带、钢板及纵切钢带的 厚度允许偏差由供需双方协商，并在合同中注明。

6.1.6     需方要求按较高厚度精度 (PT.B)     供货时应在合同中注明，未注明的按普通厚度精度 (PT.A) 供货。

6.1.7    除非另有规定，距宽钢带及纵切钢带的焊缝处10m 内的厚度允许偏差可比表2～表5规定值增加 50%。

6.1.8    对双面镀层重量之和不小于450 g/m²  的宽钢带、钢板及纵切钢带的，其厚度允许偏差应比表2~ 表5规定值增加±0.01mm。

## 6.2  宽度允许偏差

6.2.1  切边宽钢带、钢板的宽度允许偏差应符合表6的规定。不切边钢板、宽钢带的宽度允许偏差由供 需双方协商确定。

表6  切边宽钢带、钢板的宽度允许偏差

单位为毫米

| 公称宽度 | 宽度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通精度PW.A | 较高精度PW.B |
| ≤1200 | +5 0 | +2 0 |
| >1200～1500 | +6 0 | +2 |
| >1500 | +7 0 | +3 0 |

6.2.2     宽度小于600 mm 的纵切钢带宽度允许偏差应符合表7的规定。宽度不小于600 mm 的纵切钢带宽 度允许偏差应符合表7的规定。

表 7 宽度小于600 mm 的纵切钢带宽度允许偏差

单位为毫米

| 公称 宽度 | 宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通精度PW.A |  |  |  |  |  |  | 较高精度PW.B |  |  |  |  |  |
|  | 公称厚度 |  |  |  |  |  |  | 公称厚度 |  |  |  |  |  |
|  | <0.6 | 0.6~ <1.0 | 1.0~ <2.0 |  | 2.0~ <3.0 | 3.0~ <5.0 | 5.0~ 6.50 | <0.6 | 0.6~ <1.0 | 1.0~ <2.0 | 2.0~ <3.0 | 3.0~ <5.0 | 5.0~ 6.50 |
| <125 | +0.4 0 | +0.5 0 | +0.6 0 |  | +0.7 0 | +0.8 0 | +0.9 0 | +02 0 | +0.2 0 | +0.3 0 | +0.4 0 | +0.5 0 | +0.6 0 |
| 125~ <250 | +0.5 0 | +0.6 0 | 十 |  | +1.0 0 | +1.1 0 | +1.2 0 | +0.2 0 | +0.3 0 | +0.4 0 | +0.5 0 | +0.6 0 | +0.7 0 |
| 250~ <400 | +0.7 0 | +0.9 0 |  |  | +1.3 0 | +1.4 0 | +1.5 0 | +83 | +0.4 0 | +0.5 0 | +0.6 0 | +0.7 0 | +0.8 0 |
| 400~ 600 |  | 十 | 十 |  | +1.6 0 |  | +1.8 0 | +0.5 0 | +0.6 0 | +0.7 0 | +0.8 0 | +0.9 0 | +1.0 0 |

6.2.3     需方要求按较高宽度精度 (PW.B)       供货时应在合同中注明，未注明的按普通宽度精度 (PW.A)   供货。

## 6.3 长度允许偏差

钢板的长度允许偏差应符合表8的规定。

表8  钢板的长度允许偏差

单位为毫米

| 公称长度 | 长度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通精度PLA | 较高精度PLB |
| ≤2000 | +6 0 | +3 0 |
| >2000 |  |  |

# 7  外形

## 7.1  不平度

7.1.1    钢板的不平度应符合表9的规定。需方要求按较高不平度精度 (PF.B)       供货时应在合同中注 明，未注明的按普通不平度精度 (PF.A)     供货。当需方对宽钢带及纵切钢带的不平度有要求时，在对 宽钢带及纵切钢带进行充分平整矫直后，表9规定值也适用于从宽钢带及纵切钢带切成的钢板。

表 9 钢板的不平度

单位为毫米

| 规定最小屈服 强度，Re MPa | 公称宽度 | 不平度 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通精度PF.A |  |  |  | 较高精度PF.B |  |  |  |
|  |  | 公称厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <0.70 | 0.70~ ≤1.60 | 1.60~ <3.0 | 3.0~ 6.5 | <0.70 | 0.70~ <1.60 | 1.60~ <3.0 | 3.0~ 6.5 |
| <260 | <1200 | 10 | 8 | 8 | 15 | 5 | 4 | 3 | 6 |
|  | <1500～1200 | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 5 | 4 | 7 |
|  | ≥1500 | 17 | 15 | 15 | 23 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 260~<360 | <1200 | 13 | 10 | 10 | 16 | 8 | 6 | 5 | 7 |
|  | <1500～1200 | 15 | 13 | 13 | 20 | 9 | 8 | 6 | 8 |
|  | ≥1500 | 20 | 19 | 19 | 25 | 12 | 10 | 9 | 11 |
| ≥360 | <1200 | 20 | 18 | 18 | 20 | 一 | 一 | 一 | 一 |
|  | ≤1500～1200 | 23 | 21 | 21 | 30 | 一 | 一 | 一 | 一 |
|  | ≥1500 | 29 | 27 | 27 | 40 | 一 | 一 | 一 | 一 |

7.1.2    当规定产品要求的文件中未规定屈服强度且未规定不平度时，钢板的不平度由供需双方协商确 定，并在合同中注明。

## 7.2 镰刀弯

宽钢带、钢板的镰刀弯在任意2000mm 长度上应不大于5mm;   钢板的长度小于2000 mm 时，其镰 刀弯应不大于钢板实际长度的0.25%。纵切钢带的镰刀弯在任意2000mm 长度上应不大于2mm。

## 7.3 脱方度

钢板应切成直角，脱方度采用投影法测量时应不大于钢板实际宽度的1%;采用对角线法测量时对  角线长度差值(绝对值)的一半应不大于钢板实际宽度的0.7% (I               X₁-X₂I/2≤0.7%×实际宽度)。 仲裁时按照投影法。

## 7.4 塔形

宽钢带及纵切钢带应牢固成卷，宽钢带及纵切钢带卷的一侧塔形高度应符合表10的规定。

7

表10 塔形高度

单位为毫米

| 公称厚度 | 公称宽度 | 塔形高度 |
| --- | --- | --- |
| ≤2.5 | ≤1000 | ≤30 |
|  | >1000 | ≤50 |
| >2.5～6.5 | ≤1000 | ≤20 |
|  | >1000 | ≤40 |

# 8  尺寸及外形的测量

## 8.1  厚度

不切边宽钢带、钢板在距离轧制边部不小于40mm 处测量；切边宽钢带、钢板在距离剪切边不小于 25mm 处测量。当纵切钢带的宽度小于50mm 时，沿宽度方向的中心部位测量。

## 8.2  宽度

在垂直于钢板或宽钢带或纵切钢带中心线的方位测量。

## 8.3  长度

钢板内最大矩形的长度。

## 8.4  不平度

8.4.1  将钢板自由地放在平台上，除钢板的本身重量外，不施加任何压力，测量钢板下表面与平台间的 最大距离，如图1所示。

标引序号说明：

1—— 不平度。

图 1 不平度的测量

8.4.2   如受检测平台长度的限制，对于长度大于2000 mm 的钢板，可任意截取2000 mm 进行不平度的 测量来替代全长不平度的测量。

## 8.5 镰刀弯

宽钢带、钢板及纵切钢带的镰刀弯是指侧边与连接测量部分两端点直线之间的最大距离，在产品呈 凹形的一侧测量，如图2所示。

标引序号说明：

1 — — 镰刀弯；

2——凹形侧边；

3——直尺(线);

4 ——轧制方向。

图 2  镰刀弯的测量

## 8.6 脱方度

钢板的脱方度采用以下两种方法之一测量：

a)    投影法：钢板的横边在纵边的垂直投影长度，如图3所示。

2

标引序号说明：

1 — — 脱方度；

2——直尺(线);

3 ——侧边；

4 ——轧制方向。

图 3 脱方度的测量(投影法)

b)    对角线法：钢板的两个对角线长(图4中的X₁ 、X₂)   的差的绝对值的1/2,如图4所示。

GB/T    25052—2024

标引序号说明：

1     ——钢板长度；

2    ——钢板宽度；

X₁、X₂——对角线长度。

图 4 脱方度的测量(对角线法)

# 9  重量

9.1  钢板按理论或实际重量交货，宽钢带及纵切钢带按实际重量交货。

9.2   钢板理论重量交货时，理论计重采用公称尺寸。

9.3   镀层公称厚度按公式(1)计算：

tz=mz/d                                                  …………………………(1)

式中：

t₂     —— 镀层公称厚度，单位为微米(μm);

m₂—        双面镀层重量，单位为克每平方米 (g/m²);

d     —— 密度，单位为克每立方厘米(g/cm³)。

9.4   镀层密度可按以下规定：

a)    纯锌、锌铁合金镀层密度为7.10g/cm³;

b) 锌铝合金镀层密度为6.60 g/cm³ (熔融锌铝合金溶液中铝的质量分数为5%);

c) 铝锌合金镀层为3.80 g/cm³ (熔融铝锌合金溶液中铝的质量分数为55%,硅的质量分数为

1.6%);

d) 铝硅合金镀层为3.03g/cm³ (熔融铝硅合金溶液中硅的质量分数为5%～11%);

e)    锌铝镁合金镀层按公式(2)计算：

d=7.14xzn+2.70xᴀ₁+1.74xmg              …………………………(2)

式中：

d      —— 密度，单位为克每立方厘米(g/cm³);

Tzn  —— 锌在锌铝镁合金中的摩尔分数；

xAI ——铝在锌铝镁合金中的摩尔分数；

xMg——  镁在锌铝镁合金中的摩尔分数。

f) 铝锌镁合金镀层为3.75g/cm³ (熔融铝锌镁合金溶液中铝的质量分数为47%～57%,镁的质量分 数为1%～3%,硅的质量分数为1%～2%)。

9.5   钢板理论计重的计算方法按表11的规定。

GB/T  25052—2024

表11 钢板理论计重的计算方法

| 计算顺序 |  | 计算方法 | 结果的修约 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本重量/[kg/(mmm²)] |  | 7.85(厚度1mm,面积1m²的重量) | 一 |
| 单位重量/(kg/m²) |  | 基板基本重量[kg/(mmm²)]×(订货公称厚度一公称镀层厚 度 ) ( m m ) | 修约到有效数字4位 |
| 镀后的单位重量/(kg/m²) |  | 基板单位重量(kg/m²)十公称镀层重量(kg/m²) | 修约到有效数字4位 |
| 钢板 | 钢板的面积/m² | 宽度(mm)×长度(mm)×10-⁶ | 修约到有效数字4位 |
|  | 1块钢板的重量/kg | 镀后的单位重量(kg/m²)×面积(m²) | 修约到有效数字3位 |
|  | 单捆重量/kg | 1张钢板重量(kg)×1捆中同规格钢板的块数 | 修约到kg的整数值 |
|  | 总重量/kg | 各捆重量(kg)相加 | kg的整数值 |

# 10  数值修约

测量结果按照修约值比较法进行修约，修约规则按GB/T  8170的规定。

GB/T    25052—2024

# 参  考  文  献

[1]GB/T        708—2019    冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差